Технология отделки массива с открытыми порами (дуб, каштан, ясень, и т.д.), с патиной.

Подготовка поверхности перед окраской - шлифовка зерном 180!

| № | Порядок действий | Рекомендуемые условия | Правила смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение полиуретанового грунта распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Грунт PU-0.202 100 в.ч. Отвердитель 034 50 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 1,5 часа! |
| 2. | Сушка полная (этажерка). | При t возд = 20º С До шлифовки: 60-90 минут. |  |
| 3. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно = 280–320 |  |
| 4. | Нанесение пигментного слоя эмали распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Эмаль PU 5.051/25/ХХХ 100 в.ч. Отвердитель 044 50 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 3 часа! |
| 5. | Сушка полная (этажерка). | При t возд = 20º С До шлифовки: 60-90 минут. |  |
| 6. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно = 280–320 | Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. |
| 7. | Нанесение патины распылением | Р/возд.= 1,8–2 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,5мм Вес мокрого слоя = 80-100 г/м. | Патина GM M048/XXХ 100 в.ч. Ацетон до 5 в.ч. Наносить полусухим факелом на всю окрашиваемую поверхность или на отдельные места детали. |
| 8. | Снятие патины (ручная). | Скотч-брайт ,металлическая вата или шлиф-губка зерно 320. |  |
| 9. | Нанесение полиуретанового лака распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Лак PU-1.044/30 100 в.ч. Отвердитель 024 50 в.ч. Растворитель 101 20 в.ч. Жизнеспособность 4 часа! |
| 10 | Сушка до складирования (этажерка). | При t возд 20º С = 4 часа. |  |