Технология нанесения матового полиуретанового лака на древесину с закрытыми или полузакрытыми порами (бук, береза, ольха, и т.д.).

Подготовка поверхности перед окраской - шлифовка зерном 150 - 180!

| № | Порядок действий | Рекомендуемые условия | Правила смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение морилки распылением. 2-4 прохода. | Р/возд.= 1,8–2 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,4мм Вес мокрого слоя = 80-100 г/м. | Морилка UDХХ 1в.ч. Ацетон 10 в.ч. Жизнеспособность не ограничена. |
| 2. | Сушка (этажерка) | Время = 5 – 15 минут. |  |
| 5. | Нанесение полиуретанового грунта распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Грунт PU -0.104 100 в.ч. Отвердитель 024 50 в.ч. Растворитель 101 20 в.ч. Жизнеспособность = 4 часа! |
| 6. | Сушка полная (этажерка). | При t возд = 20º С До шлифовки: 1,5 –2 часа. |  |
| 7. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно = 240-280 | Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. |
| 8. | Нанесение матового полиуретанового лака распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Лак PU-1.044/30 100 в.ч. Отвердитель 024 50 в.ч. Растворитель 101 20 в.ч. Жизнеспособность = 4 часа! |
| 9. | Сушка до складирования (этажерка). | При t возд 20º С = 4 часа. |  |